Расчет натяга соединений (по мотивам П.Г.Гузенкова «Детали машин»)

Расчетный натяг цилиндрического соединения Nр связан зависимостью с посадочным давлением  p вытекающей из формулы Ляме.

Nр= pd(c1/E1+c2/E2)

где    c1 = [1+( d1/d)2]/[1-(d1/d)2]+ 1;    c2= [1+( d/d2)2]/[1-(d/d2)2]+ 2

здесь d – посадочный диаметр;

d1 – диаметр отверстия охватываемой детали (для вала сплошного сечения d1=0);

d2 – наружный диаметр охватывающей детали;

Е1 и Е2 – модули упругости материалов охватываемой и охватывающей деталей;

1  и   2  - коэффициенты Пуассона материалов охватываемой и охватывающей деталей.

| коэффициент | Сталь (Ст3) | чугун | бронза |
| --- | --- | --- | --- |
| Е, 105 МПа | 2 | 1,3 | 1,1 |
|  | 0,3 | 0,25 | 0,35 |

Посадочное давление p  обеспечивает неподвижность соединения, когда  p>F/(fdl);

здесь   F – осевая сила в Н;

p – посадочное давление в Па;

f – коэффициент трения;

d – диаметр посадочной поверхности;

l – длина посадочной поверхности;

 =3,14

| Пара трения | Сборка с запрессовкой | Сборка с нагревом |
| --- | --- | --- |
| f (сталь - чугун) | 0,08 | 0,14 |
| f (сталь, чугун - бронза, латунь) | 0,05 | 0,05 |

На правах реферата (с) OldTimer