(с) "МОТО" 2001 г. №3 (стр. 74-76)             Ремарки и формат текста мои - OldTimer.

МЕХАНИК  текст» Роман ПРОКОПКИН, Москва      фото » Александр БАТЫРУ, Иван КСЕНОФОНТОВ СЕКРЕТ «ЗЕРКАЛА» - 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ

В первой части материала («Мото» N 2-2001) дано описание подготовки мотоциклетного бака к покраске. Теперь настал черед главного священнодействия - нанесения эмали

ГРУНТОВАНИЕ. Самые трудоемкие операции - подготовительные (очистка, выравнивание, шпатлевание). Именно они отнимают до 90 % времени. Грунтование и нанесение эмали - дело быстрое. Если, конечно, не напортачить - тогда придется смывать неудачно наложенную краску и начинать процесс сначала.

Первым слоем на зашпатлеванную и вылежавшуюся не менее суток деталь нанесем специальным пистолетом травящий грунт (фото 1). После 10-15 минут выдержки покроем его грунтом-наполнителем. Его можно спокойно наносить в несколько слоев (с выдержкой 10-15 мин), «накрывая» по ходу дела все оставшиеся поры и царапины.

ШЛИФОВАНИЕ. После грунтования следует выждать 4-16 часов (точнее см. инструкцию к материалу), а затем отшлифовать всю поверхность, чтобы выровнять "выжившие" после предварительной обработки микрорисочки. Сначала воспользуйтесь шкуркой с индексом зернистости «Р 800» по «мокрому» со шлифком (классификация зернистости абразивных материалов дана в первой части нашего рассказа), потом - «Р 1000», причем все нужно делать вручную. Качество поверхности оцениваем «проявкой», используя, как и при шпатлевке, обычный баллончик с нитрокраской.

Напоследок пройдемся по всем поверхностям так называемым скотчем Брайтона - его зернистость порядка «Р 1500» (фото 2). Этот скотч напоминает по фактуре мочалку для мытья посуды. Он не убирает дефекты, а просто наносит определенную риску для лучшей адгезии с краской.

Затем замажем специальным малярным герметиком все сварочные швы и щели (фото 3). До грунтования этого делать не стоит, так как в грунте много сухого вещества, и на герметике он попросту трескается. И, наконец, протрем обрабатываемую  поверхность  специальной салфеткой (фото 4), смоченной обезжиривателем (как это уже делали в первой части). Продуем деталь и всю покрасочную камеру сжатым воздухом и, таким образом, начисто избавимся от пыли .

ПОКРАСКА. Наконец, мы подошли непосредственно к нанесению краски - приступим. Первым делом нужно выбрать цвет краски и тип эмали. Сейчас применяют три основных вида эмалей: нитро, ал-кидные и акриловые. Считается, что самые прочные и удобные -акриловые. В свою очередь, они могут быть простыми и «эффектными»: «металлики», «хамелеоны» и т. д. (подробнее об этом поговорим в другом материале). Предположим, на сей раз это будет модная и достаточно сложная трехслойная перламутровая краска. Состоит она из так называемой «базы» (первого слоя краски, создающей фон), цветообразующей эмали и лака, придающего покрытию зеркальный блеск.

Чтобы хватило на всю поверхность бака (примерно 50 кв. дм), разведем 150 г «базы». Этого вполне должно хватить, хотя для каждого вида краски, ее цвета или даже оттенка расход исходного материала все-таки разный. Очень многое зависит от «укрывистости» краски, т. е. способности ее свежего слоя становиться непрозрачным. Разные компоненты имеют разную «укры-вистость»: иногда поверхность можно укрыть в полтора слоя, иногда - в семь или даже в восемь.

Разведем краску специальным растворителем. Кстати, каждая из трех составляющих требует своего особого растворителя. Ну, а затем процедим краску через фильтр с сеточкой 190 микрон (фото 5).

Для создания «базы» достаточно нанести три тонких слоя - они высыхают очень быстро (15-20 минут). Определить, что краска высохла, просто: она перестает блестеть, становится матовой. Кстати, без лака краска вообще блестеть не обязана.

После высыхания «базы» кладем три слоя цветообразующей эмали (фото 6). Не беда, если после первого слоя остается некоторая «яблочность» (так называют эффект, когда соседние участки различаются по цветонасыщенности). Мы избавимся от этого неприятного эффекта с помощью последующих слоев. Но не очень-то полагайтесь на них - важно наносить слои аккуратно, чтобы не образовались потеки краски. Если «база» или сама краска все же потекли, придется, после того как краска просохнет, всю поверхность вновь обработать шкуркой.  Еще хуже, если потечетлак. В этом

случае его сначала просушивают до полного затвердевания (на воздухе это длится сутки, в камере при 60 градусах - 40-60 мин), потом зашлифовывают дефектное место и, наконец, тщательно полируют. Если при этом краска протрется до «базы», придется начинать процесс покраски «с нуля».

ЛАКИРОВАНИЕ. Лак (100 грамм) разведем отвердителем. Пропорция легко определяется при помощи специального стаканчика с мерной линейкой (фото 7). Лак наносим в полтора слоя из того же пистолета, что и краску. Первым слоем чуть «припылим» (в полслоя) поверхность и выждем одну-две минуты. Потом покроем основным -полноценным слоем до растекания. Если же положить сразу много лака, он запросто может потечь.

При лакировании качество глянца зависит от скорости движения пистолета и подачи лака. Если вести пистолет достаточно быстро, слой ложится как бы наполовину толщины. Если тут же повторить задувку, лак опять-таки может потечь... Спросите, что значит «быстро», достаточно «быстро», полноценный и неполноценный слой?.. Навык пользования малярным пистолетом приобретается с опытом. Наберетесь его - и узнаете все ответы на ваши вопросы. Но есть и незыблемые, и понятные всем правила: сначала следует красить края, торцы, и уж затем другие участки поверхности. "Решетку" делать не стоит, движениями надо как бы повторять контуры детали, при этом перекрывая на полфакела предыдущую полосу краски. Нельзя покрывать один и тот же участок дважды. В труднообозреваемых

местах, или в случае, когда нельзя отстраниться от покрашенной детали, чтобы оценить качество глянца, можно сделать так, как показано на (фото 8): подставить к нужному участку руку и по ее отражению проверить, не образовалась ли на поверхности «шагрень» - структура поверхности, напоминающая апельсиновую кожуру. Начинающим малярам можно посоветовать первый слой нарочито покрывать «шагренью», подождать 10-15 минут и вновь покрыть деталь лаком - до глянца.

### ШЛИФОВКА «ЦВЕТОЧКАМИ».   От пылинок, прилипших к свежей краске, не застрахован никто. Поэтому, когда лак высохнет, отшлифуем их «цветочками» - специальными лепестками шкурки с клеевой оборотной стороной, которой они крепятся на плоской стороне специального бочонка (фото 9). «Цветочки» не вышлифовывают края, а снимают только макушечку. Эти «растения» выпускают с зернистостью двух видов: грубые («Р 2000») - ими практически можно пилить кирпичи, и тонкие (9 микрон). Шлифование «цветочком» должно быть обязательно «мокрым», то есть шлифуемая поверхность предварительно опрыскивается обычной водой из брызгалки для комнатных растений. Делается это для того, чтобы вымыть шлифовальное зерно. Поверхностям нужно дать высохнуть (не менее 40 минут), и только потом можно приступить к их полировке.

ПОЛИРОВКА. Мы полируем специальной машинкой (полировать вручную очень непросто), по виду напоминающей «болгарку», последовательно нанося абразивные пасты. Обороты машинки, в зависимости от вида пасты, регулируются в пределах 600-800 об/мин. Вначале используем грубые абразивные пасты. Сразу хочу отметить, что фирмы-производители («ЗМ» и «Вошми») выпускают четыре

вида паст: грубые, средние, тонкие и не абразивные - для наведения блеска. Под каждую из паст существуют полировальные круги определенного типа (фото 10).

Но вернемся к "нашим баранам". Сначала убираем риски, которые остаются после «цветочков». Для этого используем полировальный круг из овчинки или грубого поролона. На втором этапе полируем уже менее грубым поролоновым кругом. Третий,

самый нежный круг, сделан пальчиками, с ними площадь соприкосновения с поверхностью детали самая маленькая. Все профессиональные полироли изготавливаются на водной основе и не содержат силиконовых жиров. Они служат только для устранения дефектов при ремонте, но не в качестве косметики. Да и нет никакой необходимости после последнего этапа обработки накладывать какую-либо косметику. Хорошая краска сама по себе -наилучшее украшение

ОСНОВНЫЕ ДЕФЕКТЫ ПРИ ПОКРАСКЕ

## РАСТРЕСКАЛАСЬ ШПАТЛЕВКА

Причины: поверхность не тщательно обработана; результат взаимодействия несовместимых шпатлевки и основы; ошибки при сушке инфракрасными лучами.

Способы устранения: удалить растрескавшуюся шпаклевку и повторно зашпатлевать, применяя совместимые материалы и проводя сушку по инструкции.

«ШАГРЕНЬ» - структура поверхности напоминает апельсиновую кожуру.

Причины: высокая вязкость краски, применение быстродействующего растворителя, перегрев детали в камере или недостаточный слой нанесенного материала (из-за того, что пистолет удален от поверхности более чем на 20 см или ведется слишком быстро).

Способы устранения: поверхность отшлифовать, очистить и еще раз нанести покрытие.

«ЯБЛОЧНОСТЬ» («ОБЛАЧНОСТЬ») - поверхность неоднородна, на одних участках темнее, на других - светлее.

Причины: недостаточный либо неравномерно нанесенный слой материала.

Способы устранения: нанести еще один или несколько слоев.

«ШТОРА» - потеки на отвесных поверхностях детали.

Причины: неравномерно или чрезмерно толстым слоем нанесен материал; низкая вязкость материала, недостаточно высокая температура в камере или недостаточное время сушки предыдущего слоя; использовался не того типа или неисправный пистолет.

Способ устранения: при небольших повреждениях убрать потеки шлифовкой.

ПОДНЯЛАСЬ КРАСКА - поверхность лакового покрытия с эффектом «каракуля».

Причины: не выдержан режим сушки, применены несовместимые материалы (грунтовка, эмаль, лак, разбавитель). (Rem: действие растворителя на внутренние слои краски, когда крясят алкидной по нитроэмали, либо по шлифованной., но недостаточно просохшей).

Устранение: перед повторным покрытием участок отшлифовать, очистить и загрунтовать.

В работе использовались (в скобках указан фактический расход):

® бумага наждачная «ЗМ», Германия (полоса Р 80, Р 180), $0,7 (по 1 шт.);

® бумага наждачная «ЗМ», Германия (лист Р 800 - Р 1000), $0,39 (1шт.);

® герметик малярный Spies Heicker, Германия, 1 кг,$5,00 (0,02 кг);

® протирочная салфетка «ЗМ»,Германия, лист, $0,26 (1 шт.);

® обезжириватель Spies Heicker, Германия, 1 л, $6,3 (0,02 л);

® скотч Брайтона «ЗМ», Германия, лист, $1,0 (1 шт.);

®  «лепестки» «ЗМ», Германия, на листе 10 шт., $0,40 (6 шт.);

® грунт травящий Spies Heicker, Германия, 1 л, $13,8 (0,05 л);

® грунт-наполнитель Speis Heicker, Германия, 1 л, $21,4 (0,05 л);

® «база» Spies Heicker, Германия, 1 л, $10 (0,15 л);
® растворитель «базы» Spies Heicker,Германия, 1 л, $6,3 (0,2л);

® цветообразующая эмаль Speis Heicker,Германия, 1л, $10 (0,15);

® лак Spies Heicker, Германия, 1 л, $20,5 (0,1 л);

® растворитель лака Spies Heicker,Германия, 1 л, $6,3 (0,02 л);

® паста полировальная (3 вида) Vosschemie Auto-Fit Elastic Beige,

Германия, 1 кг, $15 (0,01 кг).

Итого сумма расходов на материалы - $33.

Время выполнения работ - 2,5 часа.

Нормо-час малярных работ- $25.

Таким образом, все работы, описанные в этой части материала, оцениваются в $95,5. Напомним, что подготовительные операции, рассмотренные в прошлый раз (а без них и не обойтись), «тянули» на $162. Вывод: «секрет зеркала» - не жалеть расходов на «фирменные» материалы и работу профессионалов. Да, это недешево, но зато не будет больно и обидно за потраченные деньги, если из-под рук «дяди Васи» выйдет что-то кустарно-невразумительное.

Редакция выражает благодарность московскому техцентру «Автоглобус-Ниссан» за предоставленное оборудование и материалы.